2014年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题（A卷）

********************************************************************************************

招生专业与代码：生物医学工程  007770

考试科目名称及代码： 高分子化学与物理   816

考生注意：所有答案必须写在答题纸（卷）上，写在本试题上一律不给分。

单项选择题（ 共20小题，每小题2分，共40分，将正确选项的字母填入括号内 ） 1、下列聚合物中，（ ）是聚异戊二烯(PI)。 A. B. C. D. 2、热塑性弹性体SBS是苯乙烯和丁二烯的（ ）。 A. 无规共聚物 B. 交替共聚物 C. 嵌段共聚物 D. 接枝共聚物 下列哪一项不是高分子的必备特征（ ） A. 分子量大 B. 具有熔点 C.具有重复单元 D. 分子量具有多分散性 4、科学家Ziegle和Natta发明了（ ）。 A. 离子聚合 B. 开环聚合 C. 逐步聚合 D. 配位聚合 5、偶氮类化学物质通常作为（ ）的引发剂。 A. 逐步聚合 B. 变速聚合 C. 离子聚合 D. 自由基聚合 6、下列不能发生自由基聚合的单体是（ ）。 A. 乙烯 B. 丁二烯 C. 苯乙烯 D. 环氧乙烷 7、自由基聚合实施方法中，使聚合物分子量和聚合速率同时提高，可采用（ ）聚合方法。 A. 乳液聚合 B. 悬浮聚合 C.溶液聚合 D.本体聚合 8、共聚合中，影响单体或自由基反应活性的结构因素是单体取代基的共轭效应、（ ）效应 和位阻效应。 A. 空间 B. 溶剂 C. 极性 D. 单体 9、下面哪种组合可以制备无支链高分子线形缩聚物（ )。 A. 1-2官能度体系 B. 2-2官能度体系 C. 2-3官能度体系 D. 3-3官能度体系 下列不能由缩聚反应得到的聚合物是（ ）。 A. 聚酯 B. 聚酰胺 C. 聚丁烯 D. 环氧树脂 11、等规度是指高聚物中 ( ) A. 全同立构的百分数 B. 间同立构的百分数 C. 全同和间同立构的总的百分数 D. 顺反异构体的百分数 12、（ ）是聚合物最常见的结晶形态。 A. 折叠链片晶 B. 球晶 C. 纤维状晶 D. 伸直链晶体 13、下列四种聚合物中，链柔顺性最差的是（ ）。 A. B. C. D. 14、聚合物的多重转变是由于（ ） A. 相对分子质量的多分散性 B. 分子链的不同构型 C. 高分子运动单元的多重性 D. 结晶形态的多样性 15、结晶型聚合物的结晶温度范围是（ ）。 A．Tb～Tg； B．Tm～Td； C．Tg～Tm； D．Tg～Td 16、（ ）是决定高分子材料使用性能的直接因素。 A. 复杂的凝聚态结构; B. 高分子的远程结构; C. 高分子的近程结构; D. 高分子的键接结构. 17、聚合物处于高弹态时，其分子运动的主要单元是（ ）。 A、键长 B、链段 C、键角 D、整个分子 18、 Tg是表征聚合物性能的一个重要指标。（ ）因素会使Tg降低。 A. 引入刚性基团 B. 引入极性基团 C. 交联 D. 加入增塑剂 19、拉伸实验中，应力－应变曲线初始部分的斜率和曲线下的面积分别反映材料的（ ）。 A、拉伸强度、断裂伸长率 B、杨氏模量、断裂能 C、屈服强度、屈服应力 D、冲击强度、冲击能 20、PE、PVC、PVDC的结晶能力大小顺序是（ ）。 A．PE﹥PVC﹥PVDC B. PVDC﹥PE﹥PVC C. PE﹥PVDC﹥PVC D. PVDC﹥PVC﹥PE 名词解释：（每小题5分，共25分） 重复单元 2. 引发剂效率 3. 玻璃化转变温度 4. 构象 5. 应力松弛现象 填空题：（每空2分，共30分） 自由基聚合过程中主要发生的几个反应有链引发、 、 和链转移。 重均分子量与数均分子量之比值是测定 的一种量度，称为 。 连锁聚合反应包括自由基聚合、 、 和开环聚合四大类。 从聚合方法上分，聚合方法有本体聚合、 、 和乳液聚合。 非晶态聚合物的温度－形变曲线一般表现出三种力学状态，分别为 、 、 和 。 玻璃化转变温度标志着塑料使用的 和橡胶使用的 。 7. 高聚物的聚集态结构有晶态结构、 、 、取向态结构和织态结构。 简答题：（每题10分，共40分） 写出下列单体的聚合反应式和单体、聚合物的名称 (1) (2) CH2=CH(CH3)2 (3) (4) 2. 下列烯烃类单体适于何种机理聚合：自由基聚合，阳离子聚合或阴离子聚合，并说明原因。 CH2=CHCl；CH2=CHC6H5；CH2=CH—CH=CH2；CH2=CHCN；CH2=C(CH3)2 3. 试着举例说明有哪些聚合物为碳链聚合物？哪些聚合物为杂链聚合物？ 4. 有三种材料的应力-应变曲线如图所示。 A、哪种材料的弹性模量最高？ B、哪种材料的伸长率最大？ C、哪种材料的韧性最高？ D、哪种材料的在断裂前没有明显的塑性变形？ E、判断顺丁橡胶、尼龙6、酚醛塑料分别对应哪种材料的曲线？ 五、论述题（共1题，15分） 1. 你对高分子材料在医用材料上的应用有那些了解？ 请举例说明你所了解的生物医用高分子材料。

考试科目：  高分子化学与物理                             共  3  页，第  3  页

# Text boxes

应变ε

应 力

0

材料I

材料II

材料III