2018年招收攻读硕士学位研究生入学考试试题 （A卷）

********************************************************************************************

招生专业与代码：生物医学工程  077700

考试科目名称及代码： 高分子化学与物理   816

考生注意：所有答案必须写在答题纸（卷）上，写在本试题上一律不给分。

单项选择题（ 共20小题，每小题2分，共40分，将正确选项的字母填入括号内 ） 1. 室温下水中可降解的聚合物是（ ）。 A. 聚乙烯醇 B. 聚对苯二甲酸乙二醇酯 C. 聚己内酯 D. 聚碳酸酯 2.下列聚合物中，属于热塑性树脂的是 ( )。 A. 酚醛树酯 B. 尼龙 C. 醇酸树脂 D.环氧树脂 3. 一聚合物薄膜在加热过程中收缩，原因是（ ）。 A. 缺陷变少 B. 导热不良 C. 分子链解取向 D. 内应力减少 比较聚合物的流动性，最好的是MI=（ ） A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 5. 下列聚合物分子链柔顺性最差的是（ ）。 A. 硅橡胶 B. 聚对苯二甲酸乙二醇酯 C. 聚乙烯 D. 聚丙烯 6. 下列聚合物哪种玻璃化温度最高 （ ）。 A. 聚氯乙烯 B. 聚异丁烯 C. 聚偏二氯乙烯 D. 聚二氟乙烯 7. 对聚合物模量越大而言，则指（ ） A．强度高形变大 B．强度高形变小 C．韧性好的聚合物 D．强度高的塑料 8. 配位共聚合一般情况下最大可能得到（ ）共聚物。 A. 无规共聚物 B. 嵌段共聚物 C. 视情况而定 D. 交替共聚物 醇酸树脂由邻苯二甲酸酐和甘油缩聚而成，属（ ）官能度体系。 A. 2-3 B. 2-2 C.1-2 D. 3-3 当高分子材料受到外力作用时，分子链单元发生变化，称为 （ ）。 A. 普弹形变 B. 玻璃化转变 C. 高弹形变 D. 蠕变 下列单体中，阳离子聚合活性最高的是（ ）。 A. 异丁烯 B. 氯乙烯 C. 苯乙烯 D. 丙烯腈 下列哪种聚合物材料属于柔而韧（ ） B. C. D. 在乙烯基类单体的主要聚合方法中，聚合热去除相对容易的是（ ）。 A. 本体聚合 B. 溶液聚合 C. 悬浮聚合 D. 乳液聚合 聚合物的多重转变是因为 （ ）。 A. 分子质量的多重性 B. 分子链的不同构型 C. 分子链运动单元的多重性 D. 分子链的不同构象 下列引发剂中，常用于光引发体系的是（ ）。 A. 安息香乙醚 B. 过氧化二苯甲酰 C. 过硫酸铵 D. 萘酸亚铜 应力－应变曲线的斜率，反映材料的（ ）。 A. 伸长率 B. 弹性模量 C. 拉伸断裂韧性 D. 断裂强度 下列自由基中，（ ）属于稳定自由基。 A. Br3C· B. CH2=CHCH2· C. R·CHCOR D.C6H5· 下列聚合物中刚性最弱的是 ( )。 A. 聚苯乙烯 B. 聚丙烯腈 C. 聚二甲基硅氧烷 D. 聚对苯二甲酸乙二醇酯 下列情况符合严格交替共聚条件的是（ ）。 A. r1r2=1 B. r1r2=0 C. r1=r2=0 D. r1r2<1 下列条件中，不会使阴离子聚合发生终止的是（ ）。 A. 试剂和器皿中的微量杂质 B. 氧、水、二氧化碳等含氧杂质 C. 丁基锂引发体系中加入少量四氢呋喃 D. pKa值比单体小的化合物 名词解释：（从中选6题解答，每小题5分，共30分） 聚合度 2.热塑性聚合物 3. 转化率 4. 接枝共聚物 5. 远程结构 6.交联 7. 弯曲强度 三、简答题：（从中选4题解答，每题15分，共60分） 按照微观结构，共聚高分子分为哪几类？在结构上有何区别？ 聚合物聚合时相对分子量与时间有何关系，内在机理是什么？ 请分析聚合过程中的自动加速现象。 把合成高分子材料按适当方法分类，并在每类中写出一种高分子的名称或结构式。 影响高分子柔顺性的因素有哪些？ 四、论述题（从中选1题解答，共20分） 1请举出一种生活中常见的高分子材料，简述该材料的制备方法、性能特点和主要用途。 2.请写出一种天然高分子结构，并简述它的性能及其可能的应用领域。

考试科目：高分子化学与物理                                  共  3页，第 3 页